| DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CLASIFICACIÓN: Nota: Para todas las variables, atributos y grados, revise y tenga presente estas definiciones generales relacionadas a los usos pretendidos de cada grado. Los procesos de conversión mecánica de la madera en forma natural mantienen una variación que en el caso de las dimensiones se puede asimilar al comportamiento de una distribución normal, lo importante es que esta variación natural no supere a los límites especificados en el diseño de los productos NOTA: Las características están presentadas en orden alfabético. | Cada pieza contiene en su peor cara, 67 % en cortes para molduras de una pulgada de ancho mínimo, por diez pies de largo mínimo. En piezas menores a diez pies, el largo de los cortes de molduras debe ser del largo de la pieza. Materia Prima para la fabricación de Molduras y Paneles Sólidos, con Recuperación en Block y Cutstock | De cualquier pieza de ancho y largo variable se debe obtener al menos una pieza banda clear de 2 3/8” por 7 pies de largo Su utilización es en la fabricación de molduras sólidas. Materia Prima para la fabricación de Cutstock y Block, con rescate para molduras y Paneles Sólidos. |  | Shop 1: Cada pieza contiene en su peor cara 50% en cortes para puerta de calidad Nº1. Si existe un corte de puerta Nº1, se acepta un larguero calidad Nº2. No se aceptan TOP y no más de 2 Muntins. Shop 2: Cada pieza tiene en su peor cara 25% cortes de Puerta Nº 1 – 33,4 % en cortes de puerta mixto – 40 % en cortes de puerta Nº 2. Shop 3: Cada pieza tiene en su peor cara 30% en Corte de puerta mixto, de ventana, marcos ò cortes de molduras de 2 pulgadas de ancho por diez pies de largo. Los cortes pueden o no estar alineados a lo largo de la pieza. Materia prima ideal para la obtención de Cutstock y Block. |  | Cada pieza contiene en su peor cara, 50 % en cortes Finger-Joint de calidad Nº1 y Nº2 y/o adicional Finger-Joint, de 9 pulgadas de largo por 2,5 pulgadas de ancho. Este producto es adecuado, cuando se busca obtener sólo block con materia prima de menor rendimiento. | Cada pieza debe contener un rendimiento mínimo de 25% del área en cortes de calidad Nº1, Nº2 y/o adicional Finger-Joint. Corresponde a piezas que no clasifican como P. 99. En general, estas piezas No alcanzan el rendimiento en Block del P. 99 ó son P. 99 con algún atributo en estado crítico. No son N.C. las piezas sub-dimensionadas ni las que no tengan el rendimiento mínimo definido Materia prima adecuada para recuperaciones de Block y otros productos. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Todas la maderas de anchos variables se miden en pulgadas: EN VERDE: Medida llena cada 1/2” (sino es mayor es menor) EN SECO: Medida por aproximación cada 1” (la medida entera más cercana) El ancho mínimo aceptado en SECO es 6” (o sea real 5.5”; 140 mm) |  |  |  |  |  |  |
| TOLERANCIAS (mm): | Seco rough; Cepillado S2S o S4S. Espesor; -0 + 3; -0 + 1.5. Ancho; RW > 140; RW > 140. Largo; -0 + 10; -0 + 10. |
| DIMENSIONES Y MATERIALES REFERENCIA: | - Factory Ancho Variable orientados a México y USA: Su facturación en seco será Espesor (Pulgada); Ancho (Pulgada) y Largo (Pie) Grados: M&B/SHOP/ P99 Dimensiones y Estructura de Materiales: Mayores detalles de estructura de material, en el Anexo 4 |  |  |  |  |  |  |
| DIMENSIONES Y MATERIALES REFERENCIA: | - Factory Anchos Variables Productos orientados a China: Su facturación en seco será Espesor (milímetro); Ancho (milímetro) y Largo (milímetro) Grados: SHOP/ P99 Dimensiones y Estructura de Materiales: Mayores detalles de estructura de material, en el Anexo 4 |  |  |  |  |  |  |
| DIMENSIONES Y MATERIALES REFERENCIA: | - Factory Anchos Variable orientados a España: Su facturación en seco será Espesor (milímetro); Ancho (milímetro) y Largo (pie) Grados: SHOP Dimensiones y Estructura de Materiales: Mayores detalles de estructura de material, en el Anexo 4 - Factory Ancho Variable orientados a Remanufactura: Su facturación en seco será Espesor (Pulgada); Ancho (Pulgada) y Largo (Pie). Grados: M&B/ P99 Estructura de Materiales: Mayores detalles de estructura de material, en el Anexo 4 Para largo 13 pies: Sobre la medida mínima real, máximo hasta 10 mm Considerar que las medidas señaladas en el espesor son min. [-0] |  |  |  |  |  |  |
| CALIDAD EN CORTES DE CLASIFICACION. Los cortes para clasificar madera lateral deben cumplir con la clase de calidad como se define a continuación: | CALIDAD CORTE; DESCRIPCION CALIDAD CORTES. Corte Clear o Corte para molduras; Acepta una bolsa de resina y/o corteza de tamaño igual o menor a 1/8” x 2”. (Se aceptan hasta 2 bolsas de resina y/o corteza siempre que el ancho no supere 1/8” y que la suma del largo no sea mayor a 2” de largo), en toda el área de clasificación.. Acepta peca poco frecuente y de color blanco o del color de la pieza, siempre que se presente en forma parcial y la suma de los largos afectados con este tipo de pecas no supere las dos (2) pies de largo. Además, solo se acepta en una sola cara.. Calidad # 1; No admite defectos en las caras, solo la presencia de una manchita café muy ligera o un defecto apenas visible de corteza y/o resina.. Calidad # 2; Mancha: Mancha café mediana;. Nudos: Un nudo sano < a 5/8” (16 mm) de diámetro.. Grietas: Una o varias grietas superficiales de secado, siempre que la suma no supere a 8” (20 cm) de largo. Un salto de cepillo o hilo jalado muy pequeño 1/64” (0,4 mm) ;. Bolsa Corteza: No mayor a 1/8” (3.2 mm) de ancho por 1” (25.4 mm) de largo ó varias bolsas proporcionales en tamaño.. Bolsa de Resina: Una bolsa muy pequeña de resina que se ve solo en una cara (1/8” x 2”); Acumulación de materia resinoso o trazas de ellas siempre que no formen un defecto notable. ;. Pecas: Color aproximado al color de la madera de tamaño y frecuencia media.. Calidad Clase adicional para la trascara de los marcos de puerta; El corte de esta clase acepta el doble de las medidas de los mismos defectos de la calidad # 2.. Calidad Clase adicional para los cortes Finger-Joint; Además de los defectos y medidas de la Calidad # 2, acepta pecas color oscuro (café o negra) siempre que no tenga pérdida de material. (Tipo B). La calidad de las áreas que no son cortes de clasificación puede tener cualquier defecto siempre que se descuente el área de aquellos que causen pérdida de acuerdo al % exigido por el producto. Si el área de desperdicio en el MOULDING es mayor a 10%, y en el SHOP y P99 mayor a 5%, se debe descontar esta área en pies por aproximación. (de 0,5 a 1,49 corresponde 1 pie de área de descuento). Estos descuentos se marcan en la cara y en el cabezal de la pieza. No se acepta descontar para subir de grado la pieza. No se permiten piezas con más del 25% de descuento. Los defectos que se consideran desperdicio son: Canto muerto (aceptable + defectuoso). – Pérdida de ancho. – Astillamientos, daños mecánicos y malformaciones. – Partiduras transversales. – Áreas sin cepillar con perdida de espesor. – Peca con pérdida de material (solo en P99). |
| ACICULAS – PECAS Marcas, rastros o trazos de acículas. Atributo natural de la madera. | No acepta en áreas de clasificación Calidad Nº 1. Para la calidad Nª 2 definida en el punto anterior. No se acepta Peca con pérdida de material. |  |  |  |  | Acepta en los cortes; peca de color claro ó del color madera. La Peca con pérdida de material se acepta fuera del área de clasificación. (En P99 es área de desperdicio) |  |
|  | Se definen 3 tipos de pecas: A.- Pecas apenas visibles, se confunden con el color de la madera - Se aceptan en cortes calidad # 2. B.- Peca Notoriamente Visible, pero sin pérdida de material – Se acepta en cortes calidad Finger-Joint. C.- Peca con perdida de material, solo se acepta en P99, fuera de los cortes y su área se descuenta. |  |  |  |  |  |  |
| ALABEOS: Variable del proceso. Pieza Base: 1” x 8 “ x 12 ‘ | Tipo de Alabeo; Magnitud Alabeo; Referencia. Arqueadura (Bow); Máximo 1 1/2”. Encorvadura (Crook); Máximo 3/4”. Torcedura (Twist); Máximo 3/4”. Acanaladura (Cup); Máximo 1/8”. |
| BOLSILLOS (BOLSAS) DE RESINA: Atributo natural de la madera Nota: Se define como bolsa abierta a la que tienen pérdida de materia y como bolsa cerrada a la que se observa, pero no está abierta en la superficie. | Acepta fuera del área de clasificación. En el área de clasificación acepta uno de 1/8” x 2” ó dos que no sumen más de 2”. | Acepta fuera de los Cortes y además para los cortes: Una en la CARA de 3x25 mm. Y en la TRASCARA, hasta tres del mismo tamaño. |  | Se aceptan fuera de los cortes y además en los cortes según definición de cada Corte de Calidad, definidos en primera parte de este documento. |  |  |  |
| CONTENIDO DE HUMEDAD | #### Mínimo: 7%, Máximo: 13 #### %, Promedio: 10%. Se aceptan piezas ocasionales con un mínimo de 6% y máximo de 14%. |  |  |  |  |  |  |
| ###### CANTO MUERTO: Variable del proceso, aplicable a la pieza. Los cortes de puerta y ventana son tratados según su definición. Se incluye a los daños de proceso como astillamiento. | Acepta canto muerto definido para ancho Variable.: Acepta 5 x 5 mm sin límite en el largo de la pieza. Acepta 10 x 10 mm y máximo 1/3 del Largo de la pieza. Acepta además, cantos muertos según limites que se indican. Ancho: Sólo Ancho 6” 7” y más. Largo máximo del Canto Muerto: 30% 40% del largo de la pieza. Ancho máximo en los Extremos: 33% 50% del ancho de la pieza. Area máxima de Canto muerto: 10% 20% del área de la pieza. Adicionalmente se acepta que el canto muerto sea superior en un 20% a los límites máximos, en no más de un 10% de las piezas. Aplicar con criterio, solo a piezas que por presentación superen el promedio general. |  |  |  |  |  |  |
| ###### CEPILLADO: Mal Cepillado en General. Variable del proceso. En general la superficie de un buen cepillado, es completamente lisa, en ocasiones puntuales se detectan imperfecciones en Nudos y/o en su entorno. | Sin perder espesor mínimo: Solo se acepta en piezas ocasionales y máximo 10% del área de la pieza. Con pérdida parcial de espesor mínimo: En general este defecto debe ser tratado como un canto muerto. Su área debe ser sumada al área de descuento por desperdicio. Límites máximos de áreas sin cepillar con perdida de espesor- Según ancho de la pieza. Ancho : Sólo Ancho 6” 7” y más Largo máximo del mal cepillado : 20 % 40% del largo de la pieza . Ancho máximo en los Extremos : 33 % 50% del ancho de la pieza . Area máxima del mal cepillado : 10 % 20% del área de la pieza Adicionalmente se acepta que el mal cepillado sea superior en un 20% a los límites máximos, en no más de un 10% de las piezas. Aplicar con criterio, solo a piezas que por presentación superen el promedio general. |  |  |  |  |  |  |
| Cepillado: Quemadura de Cepillo. Atributo del proceso | Acepta quemadura de cepillo, siempre que se deje fuera de los cortes de clasificación |  |  |  |  |  |  |
| COMPRESION – Madera de compresión. Atributo natural de la madera | Se prohíbe si está claramente identificable y cause daño en la pieza. Los bloques o masas de madera de compresión NO los acepte, los hilos, franjas o fajas de madera de compresión, ACEPTE si no están acompañadas por alabeos y estos además están fuera de los rangos permitidos. |  |  |  |  |  |  |
| MANCHA AZUL: Atributo del proceso. | Sólo acepta mancha azul en Nudos y/o Cantos Muertos. |  | Además de aceptar en Nudos y/o en Cantos Muertos, se acepta Mancha Azul fuera de los cortes de clasificación, hasta un 1,0 % del Área de la pieza. |  | México: Se acepta mancha en Nudos y/o en Cantos Muertos. Se acepta fuera de los cortes de clasificación, hasta un 1,0 % del Área de la pieza. China: Acepta mancha azul hasta nivel grave o fuerte, en toda la pieza (Dentro y fuera de los cortes) China Moho Seco: Acepta en los cantos, solo en piezas ocasionales (20% máx.) Piezas deben cumplir con contenido humedad según norma y deberá evitarse poner piezas con moho en el borde del lote. (Sugerencia SAG buena presentación del producto) Observación: Los niveles de aceptación son para producciones normales, distribuido el defecto. No se aceptarán lotes completos con mancha o moho |  |  |
| MANCHA CAFE: Atributo del proceso. | Solo acepta mancha café definida en la calidad uno. | Acepta en todas sus áreas, siempre que no adquiera profundidad hacia el interior de la pieza y su color no pase a ser café oscuro o negro. Piezas con mancha café superior a 2.0 mm de profundidad y de su largo superior a 2 pies, solo son aceptadas en Shop 3 y menos. |  |  | México: Acepta mancha café hasta nivel moderado, en toda la pieza China: Acepta mancha café hasta nivel grave o fuerte, en toda la pieza |  |  |
| Mancha - Otras Aceite, Barro ú otras. Atributos del proceso. | En la madera clasificada en estos grados, No se aceptan otro tipo de manchas. |  |  |  |  |  |  |
| ###### MÉDULA: Atributo natural de la madera. Médula Firme y Médula Corcho. | Acepta, siempre que sea ocasional y menor al 10 % del largo de la pieza. |  |  |  |  |  | Las piezas sólo deben cumplir con rendimiento mínimo. |
| NUDO VIVO: Atributo natural de la madera. Nota: Se mide un nudo, por su diámetro medio. | Acepta todo nudo vivo y fijo que no estén en áreas de los cortes de Clasificación. Se limita sólo la pérdida de resistencia en manipulación, se debe observar que la pieza no se quiebra antes de un proceso posterior. El único nudo aceptado es en descrito en la Calidad # 2 |  |  |  |  |  |  |
| NUDO FIJO: Atributo natural de la madera. Nota: Nudo con sección viva suficiente como para No desprenderse con facilidad. |  |  |  |  |  |  |  |
| NUDO MUERTO: Atributo natural de la madera. Nota: Nudo completamente rodeado por corteza y se desprenden con facilidad. |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### PERFORACION Atributo natural de la madera Pérdida completa de material, por nudo muerto, nudo de cono ó bolsa de resina y/o corteza. Siempre afectan a dos caras. | Acepta perforaciones, siempre que no estén en los cortes de clasificación. |  |  |  |  |  |  |
| PERDIDA DE ANCHO: | Solo se acepta en piezas ocasionales (10%) siempre que no supere las siguientes medidas: Ancho : 10% del ancho Largo : 10% del largo Extremos: 20% del ancho. |  |  |  |  |  |  |
| Resina: Sección Resinosa. Atributo natural de la madera Presencia notoria de resina ó acumulación de hilos de resina y corteza. | Acepta en las áreas que no son cortes de clasificación. |  |  |  |  |  |  |
| RESINA: Hilos de resina y/o corteza. Atributo natural de la madera. | Acepta en las áreas que no son cortes de clasificación. |  |  |  |  |  |  |

ANEXOS:

- CARACTERÍSTICAS DE LOS CORTES.

|  |  |  | TAMAÑO CALIDAD CORTES |  |  | Área en pies |  | CALIDAD CORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO CORTE AGUPADOS | TIPO DE CORTE |  | ANCHO | X | LARGO | Mínima | Máxima |  |
| Clear | Clear | Clear | 1 pulgada de ancho mínimo | x | 10 pies de largo mínimo | 0.83 | y más | Corte Clear |
| Corte Puerta | Travesaño superior | Top Rail | Ancho 5” y 6” | x | Largo 28” a 36” | 0.97 | 1.5 | Calidad # 1 pero se cuenta como Calidad # 2 |
|  | Larguero | Stile | Ancho 5" y 6" | x | Largo 80" a 90” | 3.00 | 3.75 | Calidad # 1 o Calidad # 2 |
|  | Vertical central | Muntin | Ancho 5” y 6” | x | Largo 42” a 48” | 1.45 | 2.0 | Calidad # 1 o Calidad # 2 |
|  | Travesaño inferior | Bottom Rail | Ancho 9" y 10” | x | Largo 28” a 36” | 1.75 | 2.5 | Calidad # 1 o Calidad # 2 |
|  | Marco puerta | Jamb | Ancho 5” y más | x | Largo 36” y más | 1.25 | y más | Cara Calidad # 1 y Calidad Trascara de los marcos de puerta |
| Cortes Ventana | Corte ventana | Todos (Top Rail, Muntin, etc) | Ancho 2.5” y más | x | Largo 28” y más | 0.49 | y más | Calidad # 1 |
|  | Vierteagua | Sill | Ancho 5” y más | x | Largo 36” y más |  | y más | Calidad # 1 |
| Corte Finger-Joint | Corte Finger-Joint | Finger-Joint | Ancho 2.5” y más | x | Largo 9” y más | 0.16 | y más | Calidad # 1 o Calidad # 2 y/o Adicional Finger-Joint |

- CORTES

Corte para Clasificación de Moulding & Better

Corte para Clasificación de Shop 1, Shop 2 y Shop 3

Corte para Clasificación de P99: Corte Finger Joint

- CARACTERISTICAS DE CALIDAD M&M/SHOP/P99

|  |  |  |  | TAMAÑO CALIDAD CORTES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CLASIFICACIÓN | TIPO CORTE ADMITIDO | CALIDAD | ANCHO | X | LARGO | RENDIMIENTO CORTES MIN. | CLASIF. | USO | DESCRIPCIÓN |
| 1 | Moulding & Better | Cortes Clear | Clear | 1 pulgada de ancho minimo | x | 10 pies de largo minimo | 67% cortes área peor cara | PEOR CARA | Fabricación de paneles y moldura sólida con recuperación en Block y Cutstock | Cada pieza contiene en su peor cara, un 67 % en "Cortes clear" de 1 pulgada de ancho minimo, por 10 pies de largo minimo. En piezas menores a 10 pies, el largo clear debe ser del largo de la pieza. |
| 2 | A.F BANDA CLEAR | Cortes Clear | Clear | 2 3/8" de ancho mínimo | x | 7 pies de largo minimo | No Aplica | 4 CARAS | Materia prima para las molduras Sólidas. | Producto de 4 caras clear al menos 1 pieza banda clear de 2 3/8" minimo en ancho con un largo mínimo de 7 pies. |
| 3 | SHOP 1 | Cortes Puerta. No Acepta "Travesaño superior (Top)" y no más de 2 cortes "Vertical central (Muntin)" | Calidad #1 | Varias Medidas | x | Varias Medidas | 50% de los cortes | PEOR CARA | Este producto es adecuado para la obtención de Custock y entrega en forma natural una parte de su volumen en block. | Cada pieza contiene en su peor cara 50% en cortes para puerta de calidad Nº1. Si existe un corte de puerta Nº1, se acepta un larguero calidad Nº2. No se aceptan TOP y no más de 2 Muntins. |
| 4 | SHOP 2 | Cortes Puerta | Calidad #1 | Varias Medidas | x | Varias Medidas | 25% de los cortes | PEOR CARA | Materia prima ideal para la obtención de Cutstock y Block | Cada pieza tiene en su peor cara 25% cortes de Puerta Nº 1 – 33,4 % en cortes de puerta mixto – 40 % en cortes de puerta Nº 2. |
|  |  | Cortes Puerta | Calidad # 1 o Calidad # 2 y/o Adicional Finger-Joint | Varias Medidas | x | Varias Medidas | 33,4% de los cortes |  |  |  |
|  |  | Cortes Puerta | Calidad #2 | Varias Medidas | x | Varias Medidas | 40% de los cortes |  |  |  |
| 5 | SHOP 3 | Cortes Puerta | Calidad # 1 o Calidad # 2 y/o Calidad Trascara de los marcos de puerta | Varias Medidas | x | Varias Medidas | 30% de los cortes | PEOR CARA | Materia prima ideal para la obtención de Cutstock y Block | Cada pieza tiene en su peor cara 30% en Corte de puerta mixto, de ventana, marcos ò cortes de molduras de 2 pulgadas de ancho por diez pies de largo. Los cortes pueden o no estar alineados a lo largo de la pieza. |
|  |  | Cortes Ventana | Calidad #1 | Varias Medidas | x | Varias Medidas |  |  |  |  |
|  |  | Cortes Clear | Clear | 2 pulgada de ancho minimo | x | 10 pies de largo minimo |  |  |  |  |
| 6 | P99 | Corte Finger-Joint | Calidad # 1 o Calidad # 2 y/o Adicional Finger-Joint | 2,5" de ancho mínimo | x | 9" de largo mínimo | 50% de los cortes | NO APLICA | Este producto es adecuado, cuando se busca obtener sólo block con materia prima de menor rendimiento. | Cada pieza contiene en su peor cara, 50 % en cortes Finger-Joint de calidad Nº1 y Nº2 y/o adicional Finger-Joint, de 9 pulgadas de largo por 2,5 pulgadas de ancho.. |
| 7 | SHOP PC | Corte Finger-Joint | Calidad # 1 o Calidad # 2 y/o Adicional Finger-Joint | No Aplica |  |  | 25% de los cortes | NO APLICA | Materia prima adecuada para recuperaciones de Block y otros productos. | Cada pieza debe contener un rendimiento mínimo de 25% del área en cortes de calidad Nº1, Nº2 y/o adicional Finger-Joint. Corresponde a piezas que no clasifican como P99. En general, estas piezas No alcanzan el rendimiento en Block del P99 ó son P99 con algún atributo en estado crítico. |

- CARACTERISTICAS ESTRUCTURA DE MATERIALES

4.1 Factory Ancho Variable orientados a México y USA: Su facturación en seco será Espesor (Pulgada); Ancho (Pulgada) y Largo (Pie)

Grados: M&B/SHOP/ P99

| Materiales Asociados 5/4 |  |  |  |  | UNIDADES INGRESO EN SAP |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producto | Material | Descripción Material | Mercado | Agrupaciones Largos | Espesor | Ancho | Largo |
| M&B | 521522 | FA M&B S2S SE 5/4xRWx9-13 DAA4 | México/ USA | 9-10-11-12-13 | Pulgada | Pulgada | Pie |
| M&B | 521520 | FA M&B S2S SE 5/4xRWx14-16 DAA4 | México/ USA | 14-15-16 | Pulgada | Pulgada | Pie |
| SHOP 2 | 1620231 | FA SH2 S2S SE 5/4XRWX7-9 DAA4 | México/ USA | 7-8-9 | Pulgada | Pulgada | Pie |
| SHOP 2 | 521730 | FA SH2 S2S SE 5/4xRWx9-13 DAA4 | México/ USA | 9-10-11-12-13 | Pulgada | Pulgada | Pie |
| SHOP 2 | 521729 | FA SH2 S2S SE 5/4xRWx14-16 DAA4 | México/ USA | 14-15-16 | Pulgada | Pulgada | Pie |
| SHOP 3 | 1620232 | FA SH3 S2S SE 5/4XRWX7-9 DAA4 | México/ USA | 7-8-9 | Pulgada | Pulgada | Pie |
| SHOP 3 | 521740 | FA SH3 S2S SE 5/4xRWx9-13 DAA4 | México/ USA | 9-10-11-12-13 | Pulgada | Pulgada | Pie |
| SHOP 3 | 521738 | FA SH3 S2S SE 5/4xRWx14-16 DAA4 | México/ USA | 14-15-16 | Pulgada | Pulgada | Pie |
| P99 | 919291 | FA P99 S2S SE 5/4xRWx9-13 DAA4 | México/ USA | 7-8-9 | Pulgada | Pulgada | Pie |
| P99 | 919290 | FA P99 S2S SE 5/4xRWx14-16 DAA4 | México/ USA | 9-10-11-12-13 | Pulgada | Pulgada | Pie |
| P99 | 1620230 | FA P99 S2S SE 5/4XRWX7-9 DAA4 | México/ USA | 14-15-16 | Pulgada | Pulgada | Pie |

| Materiales Asociados 6/4 |  |  |  |  | UNIDADES INGRESO EN SAP |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producto | Material | Descripción Material | Mercado | Agrupaciones Largos | Espesor | Ancho | Largo |
| M&B | 521524 | FA M&B S2S SE 6/4xRWx9-13 DAA4 | México/ USA | 9-10-11-12-13 | Pulgada | Pulgada | Pie |
| M&B | 521523 | FA M&B S2S SE 6/4xRWx14-16 DAA4 | México/ USA | 14-15-16 | Pulgada | Pulgada | Pie |
| SHOP 2 | 521732 | FA SH2 S2S SE 6/4xRWx9-13 DAA4 | México/ USA | 9-10-11-12-13 | Pulgada | Pulgada | Pie |
| SHOP 2 | 521731 | FA SH2 S2S SE 6/4xRWx14-16 DAA4 | México/ USA | 14-15-16 | Pulgada | Pulgada | Pie |
| SHOP 3 | 521741 | FA SH3 S2S SE 6/4xRWx9-13 DAA4 | México/ USA | 9-10-11-12-13 | Pulgada | Pulgada | Pie |
| SHOP 3 | 528049 | FA SH3 S2S SE 6/4xRWx14-16 DAA4 | México/ USA | 14-15-16 | Pulgada | Pulgada | Pie |
| P99 | 901294 | FA P99 S2S SE 6/4xRWx9-13 DAA4 | México/ USA | 9-10-11-12-13 | Pulgada | Pulgada | Pie |
| P99 | 901293 | FA P99 S2S SE 6/4xRWx14-16 DAA4 | México/ USA | 14-15-16 | Pulgada | Pulgada | Pie |

4.2 Factory Anchos Variables Productos orientados a China: Su facturación en seco será Espesor (milímetro); Ancho (milímetro) y Largo (milímetro)

Grados: SHOP/ P99

| Materiales de 33 mm exportación China |  |  |  |  | UNIDADES INGRESO EN SAP |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producto | Material | Descripción Material | Mercado | Agrupaciones Largos | Espesor | Ancho | Largo |
| SHOP 2 | 739278 | FA SH2 S2S SE 33xRWx2743-3962 DAA4 | China | 9-10-11-12-13 | Milímetros | Milímetros | Milímetros |
| SHOP 2 | 739279 | FA SH2 S2S SE 33xRWx4267-4877 DAA4 | China | 14-15-16 | Milímetros | Milímetros | Milímetros |
| SHOP 3 | 799957 | FA SH3 S2S SE 33xRWx2743-3962 DAA4 | China | 9-10-11-12-13 | Milímetros | Milímetros | Milímetros |
| SHOP 3 | 799958 | FA SH3 S2S SE 33xRWx4267-4877 DAA4 | China | 14-15-16 | Milímetros | Milímetros | Milímetros |
| P99 | 902576 | FA P99 S2S SE 33xRWx2743-3962 DAA4 | China | 9-10-11-12-13 | Milímetros | Milímetros | Milímetros |
| P99 | 902577 | FA P99 S2S SE 33xRWx4267-4877 DAA4 | China | 14-15-16 | Milímetros | Milímetros | Milímetros |

| Materiales de 39 mm exportación China |  |  |  |  | UNIDADES INGRESO EN SAP |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producto | Material | Descripción Material | Mercado | Agrupaciones Largos | Espesor | Ancho | Largo |
| SHOP 2 | 739280 | FA SH2 S2S SE 39xRWx2743-3962 DAA4 | China | 9-10-11-12-13 | Milímetros | Milímetros | Milímetros |
| SHOP 2 | 739281 | FA SH2 S2S SE 39xRWx4267-4877 DAA4 | China | 14-15-16 | Milímetros | Milímetros | Milímetros |
| SHOP 3 | 934612 | FA SH3 S2S SE 39xRWx2743-3962 DAA4 | China | 9-10-11-12-13 | Milímetros | Milímetros | Milímetros |
| SHOP 3 | 934613 | FA SH3 S2S SE 39xRWx4267-4877 DAA4 | China | 14-15-16 | Milímetros | Milímetros | Milímetros |
| P99 | 992015 | FA P99 S2S SE 39xRWx2743-3962 DAA4 | China | 9-10-11-12-13 | Milímetros | Milímetros | Milímetros |
| P99 | 992016 | FA P99 S2S SE 39xRWx4267-4877 DAA4 | China | 14-15-16 | Milímetros | Milímetros | Milímetros |

4.3 Factory Anchos Variable orientados a España: Su facturación en seco será Espesor (milímetro); Ancho (milímetro) y Largo (pie)

Grados: SHOP

| Materiales Asociados |  |  |  |  | UNIDADES INGRESO EN SAP |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producto | Material | Descripción Material | Mercado | Agrupaciones Largos | Espesor | Ancho | Largo |
| 1010065 | 1010065 | FA SH2 S2S SE 32xRWx14-16 DAA4 | España | 14-15-16 | Milímetros | Milímetros | Pie |

4.4 Factory Ancho Variable orientados a Remanufactura: Su facturación en seco será Espesor (Pulgada); Ancho (Pulgada) y Largo (Pie).

Grados: M&B/P99

| TABLA ESPESOR 5/4 (pulgada/ pulgada/ pie) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiales Asociados 5/4 |  |  |  |  | UNIDADES INGRESO EN SAP |  |  |
| Producto | Material | Descripción Material | Mercado | Agrupaciones Largos | Espesor | Ancho | Largo |
| M&B | 521522 | FA M&B S2S SE 5/4xRWxRL JAA7 | Remanufactura |  | Pulgada | Pulgada | Pie |
| M&B | 521522 | FA M&B S2S SE 5/4xRWx9-13 JAA7 | Remanufactura | 9-10-11-12-13 | Pulgada | Pulgada | Pie |
| M&B | 521520 | FA M&B S2S SE 5/4xRWx14-16 JAA7 | Remanufactura | 14-15-16 | Pulgada | Pulgada | Pie |
| P99 | 867678 | FA P99 S2S SE 5/4xRWxRL JAA7 | Remanufactura |  | Pulgada | Pulgada | Pie |
| P99 | 521576 | FA P99 S2S SE 5/4xRWx9-13 JAA7 | Remanufactura | 9-10-11-12-13 | Pulgada | Pulgada | Pie |
| P99 | 521574 | FA P99 S2S SE 5/4xRWx14-16 JAA7 | Remanufactura | 14-15-16 | Pulgada | Pulgada | Pie |

| TABLA ESPESOR 6/4 (pulgada/ pulgada/ pie) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiales Asociados 6/4 |  |  |  |  | UNIDADES INGRESO EN SAP |  |  |
| Producto | Material | Descripción Material | Mercado | Agrupaciones Largos | Espesor | Ancho | Largo |
| M&B | 521524 | FA M&B S2S SE 6/4xRWx9-RL JAA7 | Remanufactura |  | Pulgada | Pulgada | Pie |
| M&B | 521524 | FA M&B S2S SE 6/4xRWx9-13 JAA7 | Remanufactura | 9-10-11-12-13 | Pulgada | Pulgada | Pie |
| M&B | 521523 | FA M&B S2S SE 6/4xRWx14-16 JAA7 | Remanufactura | 14-15-16 | Pulgada | Pulgada | Pie |
| P99 | 867680 | FA P99 S2S SE 6/4xRWxRL JAA7 | Remanufactura |  | Pulgada | Pulgada | Pie |
| P99 | 521579 | FA P99 S2S SE 6/4xRWx9-13 JAA7 | Remanufactura | 9-10-11-12-13 | Pulgada | Pulgada | Pie |
| P99 | 521577 | FA P99 S2S SE 6/4xRWx14-16 JAA7 | Remanufactura | 14-15-16 | Pulgada | Pulgada | Pie |